ICS 03.080.30

Y09

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ T2178—2013

公用纺织品洗涤质量规范

2013 – 09 – 24发布

2013 - 10 - 24实施

辽宁省质量技术监督局   发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草的。

本标准由大连市洗染行业协会、大连市卫生局、大连市服务业委员会，大连市旅游局、大连市消费者协会提出。

本标准由大连市质量技术监督局归口。

本标准起草单位：大连大马洗涤有限公司，大连格利特生物科技有限公司、上海雅森洗涤设备有限公司、大连丘比特洗涤科技有限公司、大连市洗染行业协会。

本标准主要起草人：许艳梅、孙娟、刘爽、李晓琴、王继东、董小泉、张守军、初秀杰、吕明。

本标准于2013年9月24日首次发布。

公用纺织品洗涤质量规范

- 范围

本标准规定了公用纺织品的洗涤要求和试验方法。

本标准适用于宾馆、酒店、饭店、旅店、租赁性公寓、院校、厂矿、铁路、客车、航空、客轮、部队、桑拿休闲、美容美发、娱乐等公共场所使用的公共纺织品洗涤要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921.3  纺织品色牢度试验耐洗色牢度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8424.2  纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法

GB/T 8630  纺织品洗涤和干燥后耐变化的测量

GB 9663  旅店业卫生标准

GB 9665  公共浴室卫生标准

GB 9666  理发店、美容店卫生标准

GB/T 13171  洗衣粉

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18204  公共场所卫生标准检验方法

GB/T 22800  星级旅游饭店用纺织品

QB/T 1224  衣料用液体洗涤剂

QB/T 2323  工业洗衣机

QB/T 2325  熨平机

QB/T 2330  服装机械  工业烘干机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

公共纺织品

宾馆、酒店、饭店、旅店、医院、租赁性公寓、院校、厂矿、铁路、客车、航空、客轮、部队、桑拿休闲、美容美发、娱乐等单位使用的，如床单、被套、毛巾、台布、浴袍等与人体直接接触的各类纺织品。

洗涤

利用各种设备、工具等机械力、洗涤剂，在介质(如水、干洗剂等)中对纺织品进行清洗的程序。

- 要求

  - 总则

    - 洗涤设备要求

      - 洗衣机应符合QB/T 2323要求。

      - 熨平机应符合QB/T 2325要求。

      - 烘干机应符合QB/T 2330要求。

    - 洗涤剂和洗涤用水要求

      - 洗涤剂应符合GB/T 13171要求，优先使用符合QB/T 1224要求的洗涤剂。

      - 应根据被洗涤物的面料、装饰品、新旧程度、污渍的种类和程度选择适应的洗涤剂，宜选择低温产品，不得使用强酸、强碱洗涤产品。

      - 洗涤用水总硬度不大于25PPM，铁不大于0.1PPM，锰不大于0.05PPM，PH值6.5～7.0。

      - 一般污渍主洗PH值控制在8～9，重污渍主洗PH值控制在9～11。

    - 公共纺织品质量要求

      - 公共纺织品应符合GB 18401要求。

      - 旅游饭店公共纺织品应符合GB/T 22800要求。

      - 与人体直接接触的公共纺织品应符合GB 9663要求。

  - 基本要求

    - 纺织品的洗涤、去污、漂白、酸洗中和、柔软应以减少污染、保护环境、提供安全、健康的用品为原则，宜采用先进环保技术、设备和环保型洗涤原料。

    - 清洗消毒后洁净平整，色泽纯正，无污渍，无异味，无损坏。

    - 经过洗涤的毛巾类和床上用品应符合GB9663、GB 9665、GB 9666要求：

- 细菌总数：＜200 cfu /25㎝2；

- 大肠菌群：不得检出/50㎝2；

- 致病菌：不得检出/50㎝2；

    - 白度

白色织物经水洗后白度值应大于70。

    - 色牢度

色织物耐水色牢度应大于4级，耐干摩擦色牢度应大于4级。

    - 洁净度

洁净、无污渍、无异味、无串色、无搭色。

    - PH值（残留余碱）

对于长期接触皮肤的布草，洗涤后纺织品湿态的PH值应在6.5～7.0之间；非接触皮肤的布草洗涤后纺织品湿态的PH值应在6.5～7.5之间。

  - 洗涤质量要求

    - 卫浴类用纺织品

      - 卫浴类公共纺织品主要包括客房、餐饮、休闲、洗浴等使用的方巾、地巾、面巾、浴巾、浴袍等。

      - 外形

经水洗后无异味，外形应自然平整，无污渍，无跳线，无抽丝，无变形，无皱褶，无附着物。颜色均匀，手感柔软、蓬松，无拉伤破损。

      - 自然损耗

有色巾类洗涤不超过120次（含120次）时不应有断圈、变形、露底、掉色等损坏；一等品质白色巾类洗涤不超过80次（含80次）时不应有断圈、变形、露底、泛黄、泛灰等损坏。

    - 客房床上用纺织品

      - 客房床上用纺织品主要包括客房用的床单、被套、被芯、枕套、枕芯、床衬垫、靠垫等床上用品。

      - 外形

- 床单、被套、枕套：布面应光洁平整，无污渍，无异味，无皱褶，无毛茬，无损伤，无附着物；

- 被芯、枕芯、床衬垫：填充物纤维应松软、分布均匀、弹性和保温性能良好，填充物不应有结块、外漏，无破损，透气性好，套装平展、无皱褶。

      - 自然损耗

纱织大于40支纱的全棉床单、被套、枕套洗涤不超过80次（含80次）时不应有断纱、起毛、匹裂、损边等损坏；纱织大于60支纱的全棉床单、被套、枕套洗涤不超过120次（含120次）时不应有断纱、起毛、匹裂、损边等损坏。

    - 餐饮用纺织品

      - 餐饮用纺织品主要包括餐桌、座椅用的桌裙、台布、餐巾、椅套等织物。

      - 外形

- 台布、口布：应平整、挺括、无皱褶、颜色均匀、无磨伤、无划伤、无抽丝，无附着物；

- 小方巾：应柔软、吸水性好，无抽丝；

- 座椅套：应平整，挺括，无褶皱，颜色均匀，无磨伤，无划伤。

      - 自然损耗

- 全棉类台布、口布的洗涤不超过80次（含80次）时不应有变形、起毛、抽丝、破损等损坏；

- 化纤类台布、餐巾的洗涤不超过150次（含150次）时不应有变形、起毛、抽丝、破损等损坏。

- 4.4 试验方法

- 4.4.1白度

- 按GB/T 8424.2规定执行。

- 4.4.2有色织物耐洗色牢度

- 按GB/T 3921.3规定执行。

- 4.4.3耐摩擦色牢度

- 按GB/T 3920规定执行。

- 4.4.4 细菌总数、大肠菌群和致病菌

- 执行GB/T 18204公共场所卫生标准检验方法的规定。

- 4.4.5 PH值

- 按GB/T 7573规定执行。

- 4.4.6形态变化

- 按GB/T 8630规定执行。

_________________________________